医疗综合楼项目室内装饰主材技术参数及品牌说明

| 类型 | 材料名称 | 技术参数及要求 | 品牌 要求 | 参考 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面卷材 | 2.0mm橡胶地板（卷材） | 1、卷材地板为同质透心橡胶地板，采用二次硫化高压成型工艺； 2、投标产品需注明产地提供原产地证明及报关单； 3、卷材选用整体色彩设计协调性高的产品，表面平整光洁； 4、厚度2mm，宽度1.9米，长度14米； 5、橡胶含量≥35%； 6、卷材：尺寸稳定性≤±0.4%（HG/T3747.1-2011）；达到无焊缝拼接质量要求； 7、卷材：残余凹陷度≤0.1㎜（HG/T3747.1-2011）； 8、卷材产品硬度：≥90绍尔（HG/T3747.1-2011）； 9、卷材：耐磨性＜250 mm3（HG/T3747.1-2011）； 10、抗撕裂程度（HG/T3747.1-2011）：横向，纵向均要求≥20KN/m； 11、燃烧烟雾毒性达到碳化烟雾无毒标准（DIN53436）； 12、防火性能符合GB8624-2012标准，达到B1级； 13、吸收脚步声≥5分贝（ISO140-8）； 14、防滑性达到R9级（DIN51130）； 15、提供投标所供产品系列的颜色样本，要求达到20种及以上颜色。 16、施工方式采用密缝拼接，达到无焊缝拼接质量要求 17、样品材料图案清晰，色彩柔和，表面平整光洁，易于清洁。 | 欧美一线品牌 |  |  |
|  | 2.0mm同质透心PVC（卷材） | 花纹要求：无方向碎花纹理。 1、产品要求：2mm厚同质透芯PVC卷材地板。 2、耐磨要求： T级 。 3、重量要求：标准厚度（2mm）重量≦2750g/m2 4、成分要求：必须采用持久耐用的聚氯乙稀树脂、稳定剂、增塑剂、填冲剂以及色料组成 5、抗污要求：符合欧盟EN423最高标准。 6、抗压要求：符合欧盟EN433标准 残余凹陷值≦0.03mm。 7、防火要求：符合中国GB8624标准 燃烧性能达到Bfl-s1,t0级。 8、有害物质限量要求：符合中国GB18586标准0.5mg/kg；可溶性重金属＜0.1mg/m2；Tvoc≤5ug/m³（氯乙烯单体＜＝） 9、抗菌要求：符合医用环境要求 金黄色葡萄球菌抗菌率≧95%。 10、环保要求：符合Floorscore室内空气质量健康排放标准及绿色环保认证。 11、其它物理性能、防滑性能、抗静电性能等技术参数均应符合相关标准的要求。 12、所有技术参数均应提供有效的检测报告或证书予以证明。（提供假的证明材料按废标处理） 13、自流平厚度不低于3mm。所有地脚线上墙部位均需要有成品铝合金线条垫底。 | 欧美一线品牌 |  |  |
| 墙地砖 | 600X600地砖 | 吸水率：平均值、单个值≤0.1%。厚度：≤10mm。破坏强度：≥1600N。断裂模数：平均值、单个值≥36。耐磨性：≤135mm³。摩擦系数：干法≥0.6,湿法≥0.55。耐污染：5级。光泽度：≥80 可溶性铅和镉含量：铅≤1.0mg/kg，镉≤1.0mg/kg。放射性：内照射≤0.6，外照射≤1.0。抗化学腐蚀性：UA级、ULA级、UHA级 | 国内一线（佛山陶瓷） |  |  |
|  | 300X300地砖 | 吸水率：平均值、单个值≤0.1%。厚度：≤10mm。破坏强度：≥1600N。断裂模数：平均值、单个值≥36。耐磨性：≤135mm³。摩擦系数：干法≥0.6,湿法≥0.55。耐污染：5级。光泽度：≥80 可溶性铅和镉含量：铅≤1.0mg/kg，镉≤1.0mg/kg。放射性：内照射≤0.6，外照射≤1.0抗化学腐蚀性：UA级、ULA级、UHA级 |  |  |  |
| 墙面材料 | 0.8mm厚复合瓦楞钢板 | 1.面材：厚度≥0.8mm，宽度可定尺≤1200mm，长度可定尺≤4000mm，折边高度12mm/30mm，表面聚脂粉末喷涂(漆膜厚度≥60um)，颜色由客户任选(白色、彩色、木纹、医用墙布纹均可)。 1.1铝制瓦楞芯：厚度≥0.3mm，高度10mm，表面氧化铝原色。 2.特制龙骨：0.3mm镀锌铁板经专用设备滚压成型，表面喷粉黑色。 3.专用龙骨挂件：2.0mm铁板冲压成型。 4.骨架：按照此骨架图，如现场有不相符地方请施工单位根据现场实际情况进行深化设计，甲方签字认可后方可施工。 5.防火性能：全部材料按照防火规范要求达到不燃A2级。 6.力学性能：状态H26时抗拉强度ób=170~210Mpa 伸长率ó≥3%。状态H18时抗拉强度ób=190Mpa 伸长率ó≥2%。 | 国内一线品牌 |  |  |
| 墙面材料 | 内墙乳胶漆 |  | 国内一线以上品牌 |  |  |
|  | 进口抗菌墙布 | 进口抗菌墙布、宽幅：±130CM，克重：±350g，防火等级：B1级，抗菌性能：依照QB/T2591-2003,ATCC25922（大肠杆菌）抗菌率：大于99%，ATCC6538（金黄葡萄球菌）抗菌率：大于99%吸声系数ISO 354, alphaw 0.10 | 原装进口 |  |  |
| 顶面材料 | 600宽瓦楞亚光穿孔铝板 | 1.面材：厚度≥1.0mm，宽度约 600~800mm，长度可定尺≤5000mm，折边高度 30mm，表面聚脂粉末喷涂(漆膜厚度≥60um)，颜色亚光白色（最终颜色必须与墙面钢板颜色统一，提供色卡给甲方和设计师选择） 1.1 铝制瓦楞芯：厚度≥0.2mm，高度 6mm。 1.2 贴黑色防火隔音纸。 2.专用龙骨：0.5mm*35mm高，经专用设备滚压成型，表面喷粉黑色。 3.专用龙骨吊件：1.0mm铁板冲压成型。 4.防火性能：全部材料按照防火规范要求达到不燃 A2 级。 5.力学性能：状态 H26 时抗拉强度ób=170~210Mpa 伸长率ó≥3%。状态 H18 时抗拉强度ób=190Mpa 伸长率ó≥2%。 6.耐侯性能：常规室内环境下，抗老化时间十年以上，并达到 EN139规定指标 | 国内一线以上品牌 |  |  |
|  | 600X600X14mm负离子生态健康板 | 1、资质要求：生产企业通过ISO9001：2015质量管理体系认证、通过ISO14001：2015环境管理体系认证； 2、技术要求：甲醛净化效率≥75%；空气负离子诱生量通过GB/T28628-2012检验；降噪系数通过 GB/T18696.1-2004检验；导热系数通过GB/T10294-2008检验；燃烧性能通过GB8624-2012 A（A1) 级检验；含水率平均值 ≤2.5%；单位面积质量平均值≤11.0kg/m2；弯曲破坏载荷平均值≥147N。 | 国内一线以上品牌 |  |  |
|  | 勾搭式亚光平板铝板 | 1.面材：厚度 1.0~2.5mm，宽度约 600~1000mm，长度可定尺，板宽超过 800 时需要增加加强筋以保证平整度，折边高度 25mm。表面聚脂粉末喷涂，颜色亚光白色（最终颜色必须与墙面钢板颜色统一，提供色卡给甲方和设计师选择。 2.勾搭龙骨：0.8mm 厚铁板 50mm 高，表面镀锌。 3.勾搭龙骨吊件：1.0mm 4.力学性能：状态 H26 时抗拉强度ób=170~210Mpa 伸长率ó≥3%。状态 H18 时抗拉强度ób=190Mpa 伸长率ó≥2%。 5.耐侯性能：常规室内环境下，抗老化时间十年以上，并达到 EN139规定指标。 | 国内一线以上品牌 |  |  |
|  | 300*300集成铝扣板 | 壁厚>0.6mm（正标） | 国内一线以上品牌 |  |  |
|  | 钢质门 | 门扇：门扇采用镀锌钢板（材质Q235）,钢板厚度不低于0.8mm。 门扇内部填充：门扇内部填充高强度蜂窝纸板。 门体结构：门扇厚度为40mm，门扇侧面单缝拼接，采用卡扣式结构具有防止门扇松脱功能，无焊接和铆钉固定。门扇整体美观平整。 门扇采用“国内一线钢厂”镀锌钢板（材质Q235）， 钢板厚度不低于1.5mm。 密封：门框上、左、右三侧应设有契型槽（燕尾槽），并镶嵌PVC密封条。 连接：左右上角为90度角连接。 视窗：视窗玻璃采用双面6mm钢化玻璃，骨架为优质铝合金材质，45度角拼接。表面无螺丝外露，外表面与门扇表面同一平面。视窗尺寸：按甲方要求尺寸、规格。 | 国内一线以上品牌 |  |  |
| 电器与灯具 | 定制LED铝合金线形灯条 | 1.灯体采用航空铝挤出一次成型，长度根据现场要求可拼接。 2.光学扩散面板挤压一次成型，透光率》85，最大长度情况下无拼接缝,灯具点亮后发光面发光均匀，柔和无亮点和暗区。 3.采用进口高光效5050LED光源，定制柔性FPC整板，线路铜箔厚度≥3盎司，100LM/W，25W/米 尺寸：60*40*1000mm和18W/米 尺寸：30*30*1000mm | 进口合资品牌 |  |  |
|  | 开关插座面板 | 插座(斜五孔) | 进口合资品牌 |  |  |
|  | 线缆 | 2.5、4、6等型号 | 国内一线以上品牌 |  |  |
| 水暖与五金 | 薄壁不锈钢水管 | DN100/50/80/40/25/20/15等 | 国内一线品牌 |  |  |
|  | 热镀锌管 | DN100/70/150/80/25/125/40/50等 |  |  |  |
|  | 柔性机制铸铁排水管、平口型机制铸铁排水管 | DE160/110/125/75/50等 |  |  |  |
|  | HDPE管 | DE160/100等 |  |  |  |
|  | 龙头、闸阀、金属软管、小便感应器、大便冲洗阀 |  |  |  |  |
| 卫生洁具 | 座便器 |  | 国内一线以上品牌 |  |  |
|  | 洗脸池 |  |  |  |  |